ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS

CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO

ROPA CONTRACTUAL

CÉDULA No. 46

ZONA “A”

ZONA “B”

CALZADO CONTRACTUAL, MASCULINO

ÍNDICE

| Número de capítulo |  | Página |
| --- | --- | --- |
| 1 | Objetivo y campo de aplicación |  |
| 2 | Referencias |  |
| 3 | Definiciones |  |
| 4 | Símbolos y abreviaturas |  |
| 5 | Clasificación y designación del producto |  |
| 6 | Categoría y Colores |  |
| 7 | Tallas y Colores |  |
| 8 | Especificaciones |  |
| 9 | Muestreo |  |
| 10 | Métodos de prueba |  |
| 11 | Marcado, etiquetado, envase y embalaje |  |
| 12 | Almacenamiento |  |
| 13 | Apéndice normativo |  |
| 13 | Bibliografía |  |
| 14 | figuras |  |

1	OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este documento establece las especificaciones mínimas de calidad y métodos de prueba que debe cumplir el calzado contractual masculino.

Esta especificación técnica es aplicable al proceso de adquisición,  quejas, inspección de recepción, muestreo y suministro del producto.

2	REFERENCIAS

Para la correcta aplicación de la presente especificación técnica, se deben consultar los siguientes documentos o los que los sustituyan:

| NMX-A-239-SCFI-1982 | Industria Textil - Agujetas para calzado - Especificaciones |
| --- | --- |
| DIN-4843 | Safety, protective and occupational footwear - Slip resistance, metatarsal protection, protective insert and thermal behavior - Safety requirements, testing |
| ISO 11644 | Leather - Test for adhesion of finish |
| ISO 3377 | Leather - Determination of tearing load |
| DIN-53516 | Testing of rubber and elastomers - Determination of abrasion resistance. |
| DIN-53543 | Testing of semi-rigid polyurethane (PUR) integral cellular materials - Materials for soles and parts of shoes. |
| ISO 4045 | Leather - Determination of pH |
| ISO 11640 | Lether - Tests of colour fastness - Color fastness to cycles of to-and-fro rubbing |
| ISO 2589 | Lether - Physical testing - Measurement of thickness |
| UNE-53-526 | Determinación de la densidad y peso específico del caucho vulcanizado; determinación del volumen por inmersión y por picnómetro. |
| IULTC-IUP-20 | Measurement of the flexing endurance of light leathers and their surface finishes - International Union of Leather Trades Chemists Association (IULTC). |
| NMX-A-72-2000-INNTEX | Método de prueba para la determinación del peso por metro cuadrado de las telas - Método de la muestra pequeña. |
| NMX-A-1833/1- (agregar título o descripción de método) INNTEX-2011 | Método de prueba para el análisis cuantitativo de los materiales textiles |
| NMX-Z-012/1-1987-SCFI | Muestreo para la inspección por atributos - Parte 1 - Información general y aplicaciones. |
| NMX-Z-012/2-1987-SCFI | Muestreo para la inspección por atributos - Parte 2 -Método de muestreo, -Tablas y gráficas. |
| NMX-Z-012/3-1987-SCFI | Muestreo para la inspección por atributos - Parte 3 - Regla de cálculo para determinación de planes de muestreo. |

3	DEFINICIONES

Para los efectos de este documento, se establecen las siguientes definiciones

3.1 	Acabado grabado: Acabado de la superficie exterior de la piel del calzado, con presentación de un grabado sin que este grabado elimine la flor de la piel mediante altas temperaturas y efecto mecánico.

3.2	Bullón: Acojinamiento en la boca del zapato.

3.3	Carnaza: Parte que se obtiene al dividir el cuero y que corresponde al lado de la carne.

3.4	Corte: Todo el conjunto de piezas que forman la parte superior del calzado, cosidos entre si y listos para ensamblarlos con la suela.

3.5	Contrafuerte: Pieza de material con que se refuerza el calzado en la parte del talón. Se coloca en el lugar del talón entre el corte y el forro.

3.6	Cuello, boca o entrada: Parte superior del calzado, por donde se introduce el pie.

3.7	Chalecos: Parte lateral del corte, cuya sujeción exterior se forma por una cinta del mismo material y color del corte, y forrada del mismo material y color del forro y que en sus extremos se sujetara con cinta tipo velcro conformada con felpa y gancho.

3.8	Chinela: Parte frontal del corte de un calzado que cubre los dedos del pie y generalmente los cantos del mismo.

3.9	Enfranque: Parte inferior del calzado, comprendida entre la zona del tacón y la zona de punta.

3.10	Soporte textil: Material textil de diferentes características según el refuerzo donde sea aplicado.

3.11	Forro: Vestidura interior del calzado que está en contacto con el pie.

3.12	Horma: Molde con la forma anatómica del pie, sobre el cual se montan y configuran los elementos del calzado.

3.13	Piel de flor entera: Es la hoja o capa superior de la piel o cuero que no ha sido pulida y corregida y que conserva intacta la superficie donde se halla el pelaje.

3.14	Piel de flor corregida: Es la flor de la piel o cuero que ha sido sometida a un lijado mecánico para eliminar sus imperfecciones y corregirlas con acabados sintéticos (también la llaman oscaria).

3.15	Planta: Componente no desmontable que cubre la cara interna de la suela. Forma parte integral del calzado y solo puede ser extraída dañando el calzado.

3.16	Plantilla: Pieza desmontable sobrepuesta a la planta del calzado.

3.17	Punta: Parte delantera del calzado.

4- SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

Para los propósitos de esta especificación técnica, se establecen los siguientes símbolos y abreviaturas:

| cm | Centímetro |
| --- | --- |
| g/cm | Gramo sobre centímetro |
| kg | Kilogramo |
| kgf | Kilogramo fuerza |
| kg/cm2 | Kilogramo sobre centímetro cuadrado |
| m2 | Metro cuadrado |
| Mpa | Mega Pascal |
| mg | Miligramo |
| mm | Milímetro |
| % | Por ciento |

5- CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO

## DESCRIPCIÓN

CALZADO CONTRACTUAL MASCULINO. TIPO: CHOCLO CON BANDA Y TRABA PARA SUJECIÓN A BASE DE CINTA AUTOADHERIBLE; CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO CURTIDO AL CROMO, FLOR ENTERA, GRABADO;   FORRO: COMPLETO, DE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA CURTIDO AL CROMO Y TANINOS;   SUELA: DE POLIURETANO CON HUELLA CON DIBUJO ANTIDERRAPANTE, DEL MISMO COLOR DEL CORTE;   SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN: SUELA INYECTADA DIRECTA AL CORTE;  PLANTA: Compuesta de: FIBRA DE CELULOSA, material recuperado Y colágeno, y en su PARTE SUPERIOR DE EVA y POLIURETANO;  PLANTILLA: REMOVIBLE, COMPUESTA EN SU PARTE INTERIOR DE POLIURETANO DE UNA SOLA PIEZA Y FORRADA EN SU PARTE SUPERIOR DEL MISMO MATERIAL Y COLOR DEL FORRO Y EN SU PARTE INFERIOR DE SOPORTE TEXTIL TEJIDO. LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR VAN UNIDAS MEDIANTE COSTURA SENCILLA EN MAQUINA RECTA EN TODO EL CONTORNO DE LA PLANTILLA; LOGOSÍMBOLO: DEL IMSS IMPRESO EN LA LENGÜETA O EN ALGUNO DE LOS LATERALES DEL FORRO DEL ZAPATO.

6-  CATEGORIAS Y COLORES

ZONA “A” Y ZONA “B”

| CATEGORÍAS | COLOR |
| --- | --- |
| BECADOS: MEDICO RESIDENTE EN PERIODO DE ADIESTRAMIENTO EN UNA ESPECIALIDAD, MEDICO INTERNO DE PREGRADO EN MEDICINA, MEDICO PASANTE DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA | BLANCO |
| ASISTENTE DE GUARDERÍA ASISTENTE MEDICO AUXILIAR DE ATENCIÓN MEDICA DE CENTROS VACACIONALES AUXILIAR DE ATENCIÓN MEDIA EN U.M.E.M.C. AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN UNIDAD MEDICA AUXILIAR DE ENFERMERÍA GENERAL AUXILIAR DE LIMPIEZA Y COCINA EN UNIDAD MEDICA AUXILIAR DE TÉCNICO EN SERVICIOS DE DIETOLOGÍA COCINERO TÉCNICO 1º DE LOS SERVICIOS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA COCINERO TÉCNICO 2º DE LOS SERVICIOS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA COORDINADOR DE ASISTENTES MÉDICOS EDUCADOR ENFERMERO ESPECIALISTA ENFERMERO GENERAL ENFERMERO JEFE DE PISO | BLANCO |
| ENFERMERO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE TERAPIA INTENSIVA ENFERMERO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE URGENCIA ESPECIALISTA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA INHALOTERAPEUTA MANEJADOR DE ALIMENTOS DE LOS SERVICIOS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA NUTRICIONISTA DIETISTA OFICIAL DE PUERICULTURA PARTERO PROMOTOR DE SALUD COMUNITARIA TÉCNICO EN PUERICULTURA TRABAJADOR SOCIAL BECADOS.- POSTGRADO DE ENFERMERÍA Y ENFERMERÍA BÁSICA | BLANCO |
| AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN SALUD PUBLICA AUXILIAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (A) AUXILIAR DE SERVICIOS DE INTENDENCIA AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES EN UNIDAD MEDICA AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL AUXILIAR DE VELATORIO AYUDANTE DE SERVICIOS DE INTENDENCIA ENFERMERO ESPECIALISTA EN SALUD PUBLICA MENSAJERO (A) OFICIAL DE SERVICIOS DE INTENDENCIA OPERADOR DE TIENDAS OPERADOR GENERAL EN TIENDAS OPERADOR DE SERVICIOS INTERNOS DE CENTROS VACACIONALES | NEGRO |

- CUANDO LABOREN EN UNIDAD MÉDICAS

###### 7-TALLAS Y CLAVES

ZONA “A” Y ZONA “B”

| TALLA | BLANCO | NEGRO | TALLA | BLANCO | NEGRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 210 005 3954.03.01 | 210.005.8060.00.01 | 26.5 | 210 005 4085.03.01 | 210.005.8193.00.01 |
| 20.5 | 210 005 3962.03.01 | 210.005.8078.00.01 | 27.0 | 210 005 4093.03.01 | 210.005.8201.00.01 |
| 21.0 | 210 005 3970.03.01 | 210.005.8086.00.01 | 27.5 | 210 005 4101.03.01 | 210.005.8219.00.01 |
| 21.5 | 210 005 3988.03.01 | 210.005.8094.00.01 | 28.0 | 210 005 4119.03.01 | 210.005.8227.00.01 |
| 22.0 | 210 005 3996.03.01 | 210.005.8102.00.01 | 28.5 | 210 005 4127.03.01 | 210.005.8235.00.01 |
| 22.5 | 210 005 4002.03.01 | 210.005.8110.00.01 | 29.0 | 210 005 4135.03.01 | 210.005.8243.00.01 |
| 23.0 | 210 005 4010.03.01 | 210.005.8128.00.01 | 29.5 | 210 005 4143.03.01 | 210.005.8250.00.01 |
| 23.5 | 210 005 4028.03.01 | 210.005.8136.00.01 | 30.0 | 210 005 4150.03.01 | 210.005.8268.00.01 |
| 24.0 | 210 005 4036.03.01 | 210.005.8144.00.01 | 30.5 | 210 005 4168.03.01 | 210.005.8276.00.01 |
| 24.5 | 210 005 4044.03.01 | 210.005.8151.00.01 | 31.0 | 210 005 4176.03.01 | 210.005.8284.00.01 |
| 25.0 | 210 005 4051.03.01 | 210.005.8169.00.01 | 31.5 | 210 005 4184.03.01 | 210.005.8292.00.01 |
| 25.5 | 210 005 4069.03.01 | 210.005.8177.00.01 | 32.0 | 210 005 4192.03.01 | 210.005.8300.00.01 |
| 26.0 | 210 005 4077.03.01 | 210.005.8185.00.01 |  |  |  |

8- ESPECIFICACIONES

| ### Determinación | Especificación | Método de prueba |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Acabado | El producto terminado, debe estar libre de los defectos que se mencionan a continuación: - Que el producto físicamente no corresponda a lo solicitado - Suela arqueada - Diferente tipo de piel en el corte, a lo especificado - Elementos del corte separados en las costuras o sin costuras - Sin refuerzo en el talón - Sin plantilla y (o) forro - Suela sin dibujo o lisa - Calzado incompleto (un zapato o dos del mismo pie) o con número diferente en la talla de cada zapato - Grapas o tachuelas en el interior del calzado - Suela, planta, plantilla o forro de diferente material al especificado - Diferente color al especificado - Manchas en el corte - Empaques vacíos - Suela cuarteada o con deformaciones - Armado del corte, equivocado - Bordes que lastimen el pie - Diseño diferente al especificado - Grietas y picaduras en el corte - Pigmentación de diferente firmeza y (o) no homogénea en el corte - Costuras chuecas, fruncidas o deficientes - Diferente coloración en el corte o la suela de un mismo par - Sobrantes de hilo en las costuras - Sobrantes de piel en el ribete - Mal olor - Suciedad - Artículos húmedos o mojados - Manchas de aceite, grasa, etc. - Contaminación microbiana (hongos etc.) | Inspección visual |  |
| Diseño del corte | Debe ser tipo choclo. | Inspección visual |
| Tallas | De acuerdo con la clave, según señala el capítulo 5 Clasificación y Designación | Inspección visual |

| Corte |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Cuero de ganado vacuno curtido al cromo, flor entera con acabado grabado. | Inspección visual al microscopio |
| Puntera | Debe ser de material tipo “celastic” o termoplástico. | Inspección visual. |
| Acabado del corte | Grabado. | Inspección visual |
| Color | De acuerdo con la clave, según señala el capítulo 5 Clasificación y Designación: - Blanco y Negro | Inspección visual |
| Resistencia a la flexión, ciclos - En seco - Húmedo | 50 000 mínimo 10 000 mínimo | IULTC-IUP-20 |
| Resistencia al desgarre, kgf | 5,0 mínimo | ISO 3377 |
| Resistencia a la fricción (ciclos) - En seco - Húmedo | 20 mínimo 10 mínimo | ISO 11640 Esta prueba no se efectuará si el corte cumple la prueba de resistencia a la flexión |
| Adherencia del acabado, g/cm | 300 mínimo | ISO 11644 |
| pH | 3,5 mínimo | ISO 4045 |
| Espesor del corte, mm | 1,20 a 1,70 | ISO 2589 |

| Forro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Completo color canela vegetal corte, de cuero de ganado vacuno, flor entera, curtida al cromo y taninos. | Inspección visual |
| Taninos y fenoles | Presencia de taninos y fenoles | Identificación de taninos o fenoles por medio de espectrometría de infrarrojo con trasforma de Fourier (FTIR) |
| Espesor, mm | 0,7 – 1,2 | ISO 2589 |
| pH | 3,5 mínimo | ISO 4045 |

| Contrafuerte |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | De “celastic” o termoplástico, colocado entre el corte y el calzador o talonera | Inspección visual |

| Suela |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | De poliuretano con huella antiderrapante con 6 canales mínimo de salida de agua ininterrumpidos, del mismo color del corte, y una ventosa en la zona de la huella antiderrapante anterior al enfranque de 27 mm +/- 2 mm y otra ventosa en la zona del tacón de 21 mm +/- 2 mm de diámetro exterior para ambas ventosas. | Inspección visual |
| Resistencia a la abrasión, desgaste en mg | 350,0 máximo | DIN-53516 |
| Resistencia a la flexión a 35 000 ciclos, apertura en % | 200,0 máximo | DIN-53543 |

| Planta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Compuesta: -pieza completa (toda el área plantar) de fibra de celulosa; -en la parte inferior de la fibra de celulosa en la zona del talón y del enfranque de material recuperado y colágeno; -en la parte superior en el área de la punta y el enfranque deberá ser de EVA; -en la parte superior en el área del talón deberá tener material sintético con una densidad de 0,35 – 0,45. Todas estas piezas unidas entre sí mediante adhesivos. | Inspección visual |
| Espesor del conjunto en mm | Zona del talón de 6 mm mínimo Zona de flexión de 4 mm mínimo | Medir con Vernier |
| Densidad, g/cm3 de la pieza del material sintético del talón. | 0,35 – 0,45 | UNE-53-526 |

| Plantilla |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Removible, compuesta, en su parte interior de poliuretano de una sola pieza y forrada en su parte superior del mismo material y color del forro y en su parte inferior de soporte textil tejido, que deberá cumplir con la tabla de valores. La parte superior e inferior van unidas mediante costura sencilla en maquina recta en todo el contorno de la plantilla. La zona del arco soporte va delimitada por medio de una costura sencilla en maquina recta. Cada par de zapatos deberá de entregarse con un par de plantillas adicionales (idénticas a las que tiene el calzado). Todas plantillas se elaboraran de manera artesanal. | Inspección visual |
| Espesor de la parte interior de poliuretano: Zona del metatarso, mm Zona del Talón, mm | 2,0 – 4,0 4,0 – 6,0 | Medir con vernier |
| Densidad, g/cm3 | 0,35 – 0,45 | UNE-53-526 |
| pH de la parte superior de cuero de ganado vacuno | 3,5 mínimo. | ISO 4045 |

| Lengüeta |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Del mismo material y color que el corte, unido a la chinela por medio de una costura sencilla. | Inspección visual |

| Bandas para sujeción |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Banda que cubre la lengüeta, unida en uno de sus extremos a uno de los chalecos mediante doble costura recta dicha banda lleva en su extremo costurado en todo su contorno una pieza de velcro (felpa). Y en el otro chaleco pieza de velcro (gancho). La banda debe tener en su parte más angosta un ancho de 3,0 cm mínimo. La pieza de velcro (felpa) cosida en la banda de sujeción debe de tener un largo de 5 cm mínimo medido desde la terminación del forro y hasta el extremo de la cinta. La pieza de velcro (gancho) que va costurada en todo su contorno en el chaleco opuesto a la banda de sujeción debe de medir aproximadamente el mismo ancho que pieza de velcro (felpa) que va costurada en la banda de sujeción. La banda en su parte exterior debe ser del mismo material, acabado y color que el corte, en la parte interior forrada del mismo material y color que el forro sin que esta esté debajo de la pieza de velcro (felpa). Entre el cuero de la banda de sujeción y la pieza de velcro (felpa) deberá llevar un soporte textil tejido Que deberá cumplir con los valores de la tabla soporte textil. | Inspección visual y medir con regla |

| Remate/calzador (talón exterior) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Presenta calzador en la parte posterior del calzado por la parte del talón, unido a los chalecos mediante costura de refuerzo doble. | Inspección visual |

| Hilo de costura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | De poliéster 100% o poliamida (nylon)100% | NMX-A-1833/1-INNTEX-2011. |

| Otros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bullón | Acojinamiento en los cuellos del calzado, con relleno de látex de baja densidad para mejorar el confort del calzado En el mismo material, color y acabado que el corte, con dimensiones adecuadas a la talla | Inspección visual |
| Costura de los elementos del corte | Deben estar cosidos con costura recta. | Inspección visual |
| Cambrillón | Sintético rígido a la altura del enfranque y parte del talón | Inspección visual |

Tabla para  “Planta de colágeno”

| Prueba | Especificación | Método |
| --- | --- | --- |
| Determinación de Metales |  |  |
| As (Arsénico) | N.D. | Espectrometría de Emisión Atómica por Plasma Inductivamente Acoplado(ICP-AES) |
| Cd (Cadmio) | N.D. | Espectrometría de Emisión Atómica por Plasma Inductivamente Acoplado(ICP-AES) |
| Hg (Mercurio) | N.D. | Espectrometría de Emisión Atómica por Plasma Inductivamente Acoplado(ICP-AES) |
| Ni (Níquel) | N.D. | Espectrometría de Emisión Atómica por Plasma Inductivamente Acoplado(ICP-AES) |
| Pb (Plomo) | N.D. | Espectrometría de Emisión Atómica por Plasma Inductivamente Acoplado(ICP-AES) |
| Prueba de identificación de existencia de cuero | Presencia de Colágeno | Espectrofotometría de Infrarrojo |
| Prueba de identificación de existencia de cuero | Presencia de Zeiin | Espectrofotometría de Infrarrojo |
| Espesor de base de la planta | 1,0 mm mínimo | Vernier |

| Dónde: N.D. significa “No Detectado” Tabla de valores para el soporte textil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prueba | Especificación | Método de prueba |  |
| Color primera capa (hace contacto con el pie) | gris | Inspección visual |  |
| Identificación y contenido de fibras | 100% poliéster | Método interno del laboratorio |  |
| Numero de hilos por unidad de longitud (longitudinal) | 12 columnas/cm +/- 4 columna/cm | NMX-A-057-INNTEX-2000 |  |
| Numero de hilos por unidad de longitud (transversal) | 11 mallas/cm +/- 4 malla/cm | NMX-A-057-INNTEX-2000 |  |
| Cambios dimensionales después de lavado (longitudinal) procedimiento de lavado 1 ciclo (1 1 B A) | +/- 15% | NMX-A-158-INNTEX-2009 |  |
| Cambios dimensionales después de lavado (transversal) procedimiento de lavado 1 ciclo (1 1 B A) | +/- 15 % | NMX-A-158-INNTEX-2009 |  |
| Presión de reventamiento | 340 kN/m2 | NMX-A-216-INNTEX-2005 |  |
| Masa por unidad de área | 50 g/m2 mínimo | NMX-A-072-INNTEX-2001 |  |

Técnicas de construcción

| Construcción |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sistema de fabricación | Inyectada directo al corte | Inspección visual |
| Resistencia al despegado corte - suela, kg - Punta - Enfranque - Talón | 32,0 mínimo 32,0 mínimo 32,0 mínimo | DIN-4843 |
| Horma | Recio EE, punta redonda | El adquirente podrá verificar en la planta del proveedor, el recio EE, cuando lo considere conveniente |

Diseño de las suelas

Debido a las diferentes opciones de moldes de fabricación, el diseño del perfil de la suela puede presentar ligeras diferencias con respecto a lo señalado en los dibujos, mientras estas no afecten la funcionalidad del calzado.

9- MUESTREO

Inspección de recepción

Para verificar la calidad del producto objeto de esta especificación técnica, la inspección, por atributos debe realizarse de acuerdo a lo indicado en la guía de inspección de referencia (ver 12.3 Bibliografía) y el procedimiento de referencia

Muestreo para análisis de laboratorio

Para análisis de laboratorio y retención de muestra, seleccionar al azar la cantidad mínima de muestra requerida proveniente del mismo lote.

Para el análisis del producto se requerirá de al menos 7 pares de calzado de una talla y el mismo lote u otras cantidades que se acuerden entre las partes.

10- METODOS DE PRUEBA

Los instrumentos y equipos de medición deben estar calibrados bajo los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización

Emplear disolventes y reactivos, grado reactivo, agua destilada y material de vidrio de borosilicato de bajo coeficiente de expansión térmica.

Observación:

Para determinar la diferencia entre piel de flor corregida y carnaza utilizar el siguiente método:

Frotar repetidamente la piel con un paño húmedo con acetona. La carnaza pierde el color, la lisura y se observa la fibra de la piel (el pelo natural de la misma). La flor corregida no pierde el color, pierde la brillantes pero no se nota un acabado áspero.

## 11- 	MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMBALAJE

Marcado

Marcado del calzado

En el interior, impreso o grabado en cada zapato:

- En los laterales o en la lengüeta, el logosímbolo del IMSS en color verde.

- En la lengüeta:

  - Talla

  - Número de lote

  - Nombre o razón social del fabricante o proveedor

  - La leyenda, "Propiedad del IMSS”, No negociable (o leyendas alusivas)

- Otros requisitos de etiquetado exigidos por los Organismos Oficiales

Marcado del envase

Los envases del producto deben tener impresos o en una etiqueta adherida, en lugar visible, los siguientes datos y(o) leyendas en español, en forma legible e indeleble.

- Nombre genérico del producto (en el envase primario y en el colectivo)

- Marca o logotipo, razón social o nombre y domicilio del fabricante, importador y proveedor (en el

Envase primario y en el colectivo)

- Talla (en el envase primario y en el colectivo)

- Color (en el envase primario y en el colectivo)

- Número de lote (en el envase primario y en el colectivo)

- País de origen (en el envase primario y colectivo)

- Cantidad de piezas contenidas (en el envase colectivo)

- Datos, leyendas y símbolos alusivos al cuidado, manejo, transporte y almacenamiento del producto (en el envase colectivo)

- Número de clave del producto (en el envase primario y en el colectivo)

- La leyenda "Propiedad del IMSS, No negociable" (o leyendas alusivas) (en el envase primario)

En caso de productos de importación, los envases deben tener impreso o en una contra-etiqueta adherida, que no obstruya las leyendas del país de origen, los datos y(o) leyendas mencionados, en español.

Envase

El tipo y la calidad de los envases son responsabilidad del proveedor. Deben proteger al producto y resistir las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento en los diferentes climas del país.

Envase primario

Caja de cartón o material similar, rígido, con tapa, conteniendo un par de calzado (derecho e izquierdo), de la misma talla y color, con resistencia suficiente para soportar el manejo en la estiba individual.

Envase colectivo

Caja de cartón corrugado o material similar de forma rectangular, con una resistencia mínima de 1,09 MPa (11 kg/cm2), conteniendo:

- 36 a 42 empaques primarios cuando sean de las tallas 20,0 a 25,5

- 24 a 30 empaques primarios cuando sean de las tallas 26,0 a 32,0

Para cantidades inferiores a las establecidas anteriormente, el tamaño del envase colectivo, será de acuerdo a la cantidad de pares de calzado.

12-  ALMACENAMIENTO

Almacenar en locales cubiertos, protegidos de la lluvia y de la exposición directa a los rayos del sol, así como de fuentes de calor y(o) vapores.

13- APÉNDICE NORMATIVO

11.1      Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

14- BIBLIOGRAFÍA

- IMSS-Cuadro Básico Institucional de Productos Textiles y Calzado, Zona “A”, Ropa Contractual

- IMSS-Cuadro Básico Institucional de Productos Textiles y Calzado, Zona “B”, Ropa Contractual

- NOM-A-207 Nomenclatura para términos empleados en la Industria del

- calzado.

- IMSS -JCC-11-I-002- Guía de Inspección- Ropa contractual-Calzado.

- IMSS-Procedimiento para la inspección por atributos.

- NOM-050-SCFI  Información comercial - Disposiciones Generales para 	Productos.

# 15-  FIGURAS