ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS

INDUSTRIA TEXTIL – TELAS UTILIZADAS EN ROPA CONTRACTUAL - GABARDINA

50% POLIÉSTER, 50 % ALGODÓN - TIPO 2

ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA

210 ROPA CONTRACTUAL

CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO

INDICE

Página

1 - OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN	3

2 - REFERENCIAS	3

3 - DEFINICIONES	3

4 - SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS	5

5 - CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO	6

6 - ESPECIFICACIONES	7

7 - FICHA TÉCNICA	8

8 - REFERENCIA NORMATIVA	10

9 - CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES	10

# 1 - OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este documento establece las especificaciones mínimas de calidad y métodos deprueba que debe cumplir la tela 50% poliéster 50% algodón TIPO 2, que se comercializa en territorio nacional.

NOTA.- Esta especificación técnica es aplicable también al proceso de adquisición, inclusión, reinclusión, inspección de recepción, muestreo y suministro del producto, incluye únicamente los productos contenidos en el Cuadro  Básico  Institucional  de  Productos  Textiles  y  Calzado Zona “A” y Zona “B” Ropa Contractual

# 2 - REFERENCIAS

Para la correcta aplicación de la presente especificación técnica, se deben consultarlos siguientes documentos o los que los sustituyan:

| DETERMINACIÓN | MÉTODO DE PRUEBA |
| --- | --- |
| NMX-A-110-INNTEX-2009 | Industria Textil-Atmosferas normales para acondicionamiento y prueba. |

# 3 - DEFINICIONES

Para los propósitos de esta especificación técnica, se establecen las siguientes definiciones

3.1 Agujero

En tejido, una imperfección donde uno o varios hilos están lo suficientemente dañados para configurar una apertura. Sinónimo: rotura.

3.2 Arruga permanente

Desarreglo permanente en la superficial en el tejido, que se caracteriza por unairregularidad provocada por muchas irregularidades pequeñas.

3.3 Barrado

Apariencia visual repetitiva de barras y franjas, usualmente paralelas a la trama de lostejidos de calada y de las pasadas en el tejido de punto. Algunas veces, el término barradose utiliza como sinónimo de barras de urdimbre en tejidos de calada y de tejidos de puntode urdimbre o malla envolvente. El barrado se puede deber a las diferencias físicas,ópticas o de teñido de los hilos, diferencias geométricas en la estructura del tejido o a unacombinación de éstas.

3.4 Cocas

Hilos enredados.

3.5 Colas

Extremos sobrantes de hilo

.

3.6 Contaminación micótica

Contaminación producida por hongos.

3.7 Espécimen

Una porción especifica de un material o una muestra de laboratorio, sobre la cual serealiza una prueba o la cual es seleccionada para este propósito (sinónimo: espécimende prueba).

3.8 Falta de trama

Zona del tejido donde falta el hilo de trama en todo el ancho.

3.9 Hilo flojo

Marca en el tejido producida por hilos prominentes sobre la superficie del tejido, debido aque poseen menos tensión que el resto. Un hilo tejido con tensión insuficiente.

3.10 Hilo flotante

Lugar en el tejido en el cual uno o varios hilos o pasadas quedan flotantes, debido a nohaberse entrecruzado como debían.

3.11 Hilo interrumpido

Ausencia de un tramo de hilo de urdimbre.

3.12 Hilo tenso

Marca en el tejido debido a que uno o más hilos en la urdimbre, poseen más tensión queel resto.

3.13 Irregularidades de hilos

Hilos que presentan variaciones en su sección transversal, como partes gruesas,delgadas o motas (aglomeraciones anormales de fibras en puntos visibles).

3.14 Lágrimas

Defecto del tejido caracterizado por pequeñas desviaciones elípticas de una o máspasadas de trama.

3.15 Manchas de apresto

Manchas producidas por un exceso de apresto.

3.16 Manchas de colorante

Pequeñas manchas provocadas por grumos de colorante que han caído sobre la tela.

3.17 Marcas de peine

Rayas longitudinales producidas por un espaciado irregular de los hilos de urdimbre.

3.18 Marcas de templazo

En tejidos de calada, pequeños agujeros o distorsiones cercanas a los orillos.

3.19 Materias extrañas

Material extraño tejido dentro de la tela (astillas de madera etc.)

.

3.20 Motas

Aglomeraciones anormales de fibras en puntos visibles, generalmente como puntos detonalidad distinta al fondo.

3.21 Ondulación

Defecto de un tejido que le impide permanecer liso sobre una superficie plana.

3.22 Quiebre

Defecto de un tejido que se manifiesta por una línea o marca generalmente provocado porun pliegue en una superficie afilada.

3.23 Rayas

Rayas en el tejido, más claras o más obscuras que el fondo, causadas por pliegues oarrugas que provocan la absorción no uniforme del colorante.

3.24 Trama desviada o caída

Tejido en el cual el hilo de trama no está en ángulo recto con la urdimbre.

3.25 Trama doblada

Efecto producido por un hilo de trama doble.

3.26 Trama rota

En tejidos de calada, discontinuidad en la dirección de la trama, provocado por la rotura ocorte de un hilo de trama.

3.27 Trama sucia

Zona del tejido en el cual el hilo de trama está sucio.

# 4 - SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

4.1Para los propósitos de esta especificación técnica, se establecen los siguientes símbolos yabreviaturas:

| °C | Grado Celsius |
| --- | --- |
| cm | Centímetro |
| g | Gramo |
| g/m2 | Gramo sobre metro cuadrado |
| kg/cm | Kilogramo sobre centímetro |
| N | Newton |
| % | Por ciento |
| + | más, menos |
| TCX, TPX | Códigos, de la numeración Pantone, de colores de las telas. TCX: edición en tela de algodón, TPX: edición en papel. |

# 5 - CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO

5.1La tela se utiliza para la confección de prendas, de acuerdo a como se señala en las especificaciones técnicas de los productos terminados. El color, código Pantone y su tolerancia, será de acuerdo a dichas especificaciones.

| NOMBRE DEL UNIFORME Y DE LA CEDULA DEL CUADRO BASICO | NUMERO DE LA CEDULA DEL CUADRO BASICO | PRENDAS EN LAS QUE SE UTILIZA LA TELA |
| --- | --- | --- |
| BATA TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA CORTA, MASCULINO | 1 ZONA “B” | BATA |
| BATA, TRESCUARTOS DE LARGO Y MANGA CORTA, FEMENINO | 2 ZONA “B” | BATA |
| BATA TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA, MASCULINO | 3 ZONA “B” | BATA |
| BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA, FEMENINO | 4 ZONA “B” | BATA |
| FILIPINA CON ESCOTE EN “Y”, MANGA CORTA Y PANTALON, FEMENINO | 5 ZONA “B” | FILIPINA Y PANTALON,TURBANTE Y MANDIL |
| FILIPINA CON CUELLO DE PUNTAS REDONDEADAS, MANGA CORTA Y PANTALÓN, FEMENINO | 6 ZONA “B” | FILIPINA Y PANTALON |
| BATA LARGA DE MANGA LARGA,MASCULINO | 7 ZONA “B , 7 MEDICOS RESIDENTES | BATA |
| BATA LARGA DE MANGA LARGA FEMENINO | 8 ZONA “B , 8 MEDICOS RESIDENTES | BATA |
| OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO | 11 ZONA “B” | OVEROL |
| FILIPINA CON CUELLO SPORT, DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, FEMENINO | 12 ZONA “B” | FILIPINA Y PANTALON |
| SACO DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, MASCULINO | 13 ZONA “B” | FILIPINA Y PANTALON |
| CAMISA DE MANGA CORTA Y PANTALON, MASCULINO | 21 ZONA “B” | CAMISA Y PANTALON |
| FILIPINA DE MANGA CORTA Y PANTALÓN, MASCULINO | 22 ZONA “B” | PANTALON |
| FILIPINA DE MANGA CORTA Y PANTALON, FEMENINO | 23 ZONA “B” | PANTALON |
| SACO TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA FEMENINO | 34 ZONA “B” | SACO |
| FILIPINA LARGA, MANGA CORTA Y PANTALÓN, MASCULINO | 35 ZONA “B” | FILIPINA Y PANTALON |
| SACO TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA MASCULINO | 37 ZONA “B” | SACO |
| BATA PINTOR Y PANTALÓN, FEMENINO | 40 ZONA “B” | PANTALON |
| FILIPINA MANGA CORTA, MASCULINO | 43 ZONA “B” | FILIPINA |
| FILIPINA MANGA CORTA, FEMENINO | 44 ZONA “B” | FILIPINA |
| FILIPINA CON ESCOTE REDONDO, MANGA CORTA Y PANTALÓN, FEMENINO | 45 ZONA “B” | FILIPINA Y PANTALON |
| PANTALON LARGA DE MANGA LARGA,MASCULINO | 7 ZONA “B , 7 MEDICOS RESIDENTES | PANTALON |
| BATA LARGA DE MANGA LARGA FEMENINO | 8 ZONA “B , 8 MEDICOS RESIDENTES | PANTALON |

# 6 - ESPECIFICACIONES

6.1 Tabla de  Especificaciones

| Determinación | Especificación | Método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Acabado de la tela | -La tela terminada debe presentarse: - Pre-encogida y blanqueada - Pre-encogida y teñida -Para la perfecta confección de la prenda no debe presentar los siguientes defectos. - Destrozos o machucones - Agujeros - Irregularidades de hilos - Hilos flojos - Motas (bolas en los hilos o eltejido) - Cocas (hilos enredados) - Barrado - Falta de trama - Trama rota, desviada o caída - Marcas de peine - Hilo flotante - Ondulaciones o quiebres - Manchas y/o exceso deapresto - Hilo tenso - Materias extrañas - Colas - Lágrimas - Trama sucia - Hilo interrumpido - Diferentes tonos (las prendas deben ser de la mismatela y lote - Arrugas permanentes - Tela sucia, manchada y/omojada - Olor desagradable o irritante - Perforaciones de agujas en elárea útil de confección - Contaminación micótica - Otros defectos mencionadosen la Guía de Inspección deTelas Institucionales |  |

# 7 - FICHA TÉCNICA

Tela: 50%poliéster - 50% Algodón Tipo 2

| DETERMINACIÓN | BLANCO | COLOR | MÉTODO DE PRUEBA |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenido de fibra (%): * Poliéster * Algodón | 45 a 55% 45 a 55% | 45 a 55% 45 a 55% | NMX-A-1833-INNTEX-2011 |
| Masa, g/m2: | 232 + 5% | 232 + 5% | NMX-A-072-INNTEX-2001 Industria textil - Determinación de la masa por metro cuadrado de telas - Método de prueba" |
| Tipo de tejido: | Plano (Calada) | Plano (Calada) | Inspección visual con cuenta hilos |
| Tipo de ligamento: | Sarga | Sarga | Inspección visual con cuenta hilos |
| Color: | Blanco | ARENA 16-0928 TP o TC ROSA 13-2010 TP o TC AZUL ELECTRICO 19-4050 TP o TC AZUL MARINO 19-4028 TP o TC VERDE AGUA 13-5414 TP o TC AMARILLO PAJA 12-0721 TP o TC VERDE AGUA MIL RAYAS 13-5414 TP o TC VERDE OSCURO 19-5420 TP o TC CRUDO VERDE LIMÓN 14-0264 TP o TC AZUL CLARO 17-4735 TP o TC CAFÉ OSCURO 19-1116 TP o TC VERDE 16-5820 TP o TC VERDE 18-0617 TP o TC TOLERANCIA 17-018 ,18-0820 TP o TC Un tono nominal y sus tolerancias, son los valores en que se permite que el tono del color de una tela varíe entre lotes de la misma tela. No se permite variaciones de tono para: - Un mismo lote de tela - Un mismo lote de uniformes con prendas de la misma tela Prendas de la misma tela en un uniforme. | Inspección visual |
| Estabilidad dimensional, %: * Urdimbre *Trama Con procedimiento de lavado 4B y secado “C” , 3 ciclos de la vado | De -2.0 a +2.0 De -2.0 a +2.0 | De -2.0 a +2.0 De -2.0 a +2.0 | NMX-A-158-INNTEX-2009"Industria textil - Determinación de los cambios dimensionales en el lavado y secado - Método de prueba" NMX-A-092-INNTEX-2009 "Industria textil - Procedimiento de lavado y secado doméstico para los ensayos de textiles" |
| Resistencia a la formación de frisas (borlitas o pilling), grado: * Primer ciclo * Segundo ciclo Con procedimiento de lavado 9B y secado “E”, 1 ciclo de lavado | 4 mínimo 3 mínimo | 4 mínimo 3 mínimo | NMX-A-177-INNTEX-2005 "Determinación de la resistencia a la formación de frisas en tejidos de calada y de punto - Método de prueba" NMX-A-092-INNTEX-2009 "Industria textil - Procedimiento de lavado y secado doméstico para los ensayos de textiles" |
| Densidad del tejido, hilos/cm: * Urdimbre *Trama | 43 + 2 hilos/cm 17 + 2 pasadas/cm | 43 + 2 hilos/cm 17 + 2 pasadas/cm | NMX-A-057-INNTEX-2000 "Industria textil - Determinación de la densidad o número de hilos por unidad de longitud de los tejidos de calada - Método de prueba" |
| Resistencia al rasgado (N): * Urdimbre *Trama | 30 mínimo 15 mínimo | 30 mínimo 15 mínimo | NMX-A-109-INNTEX-2005 "Industria textil - Tejidos de calada - Determinación de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre - Método de prueba" |
| Resistencia a la tracción (método grab), N: * Urdimbre *Trama | 615 N mínimo 240 N mínimo | 615 N mínimo 240 N mínimo | NMX-A-059/2-INNTEX-2008 "Industria textil - Propiedades de los tejidos frente a la tracción - Parte 2 - Determinación de la fuerza máxima por el método de agarre" |
| Solidez del color a la luz Artificial Método 5 Exposición 20 horas | No aplica | 3 mínimo | NMX-A-105-B02-INNTEX-2010 |
| Solidez del color al sudor ácido, grado: * Cambio de color * Manchado (transferencia de color) | No aplica | 3 mínimo 3 mínimo | NMX-A-65-INNTEX-2005 "Industria textil - Determinación de la solidez del color al sudor - Método de prueba" |
| Solidez del color al sudor alcalino, grado: * Cambio de color * Manchado (transferencia de color) | No aplica | 3mínimo 3mínimo | NMX-A-65-INNTEX-2005 "Industria textil - Determinación de la solidez del color al sudor - Método de prueba" |
| Solidez de color al frote, grado: Urdimbre Trama | No aplica | Seco 3 mínimo Húmedo 2 Mínimo | NMX-A-073-INNTEX-2005 "Industria textil - Solidez del color - Determinación de la solidez de color al frote - Método de prueba" |
| Solidez de color al lavado doméstico e industrial, con procedimiento de lavado C1M, grado: * Cambio de color | No aplica | 3mínimo | NMX-A-074-INNTEX-2005 "Industria textil - Solidez del color - Determinación de la solidez de color al lavado doméstico e industrial - Método de prueba" |

# 8 - REFERENCIA NORMATIVA

- IMSS– Cuadro  Básico  Institucional  de  Productos  Textiles  y  Calzado Zona “A” y Zona “B”  Ropa Contractual.

# 9 - CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES

Esta especificación técnica no equivale a ninguna norma mexicana o internacional por no existir referencia alguna al momento de su elaboración.