ANEXO 1B

Anexo Técnico para la adquisición de ropa hospitalaria desechable y canastillas para el ejercicio 2017

Glosario de Términos

Para los efectos de este Anexo Técnico serán aplicables las definiciones establecidas en las normas mexicanas y especificaciones técnicas IMSS vigentes.

| EMA | Entidad Mexicana de Acreditación |
| --- | --- |
| Tela no tejida | Este tipo de tela está formada por tres capas de tela (trilaminado) de polipropileno 100%, dos capas externas de no tejido de fibra larga y una capa intermedia de no tejido de microfibra |
| Tela no tejida parcialmente impregnada | Son aquellas que contienen al menos 75% de fibra y el restante de sólidos |
| Tela no tejida sin impregnar | Son aquéllas que contienen 100% de fibras |
| Tela no tejida totalmente impregnada | Son aquéllas que contienen al menos 65% de fibra y el restante de sólidos |
| Tela laminada | Tela no tejida que contiene dos o más capas o películas, del mismo u otro material unidas mediante resinas, gomas, espumas o adhesivos para formar una sola |
| Tela Polipropileno 100% | Tela no tejida, elaborada con polímero termoplástico, parcialmente cristalino, obtenido de la polimerización del propileno (o propeno) |
| INNTEX | Instituto Nacional de Normalización Textil |
| NOM | Norma Oficial Mexicana |
| NMX | Norma Mexicana |
| Paquete mortaja | Conjunto de artículos utilizados para vestir, atar y cubrir totalmente un cadáver, está compuesto por bolsa, camisón, cinta para sujetar las manos, cinta para sujetar los tobillos, cinta para sujetar la barbilla y etiquetas para identificar el cadáver |

| SCFI | Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Ahora Secretaría de Economía) |
| --- | --- |
| Sujetador | Artículo en forma de banda rectangular (llamada banda base), provisto en el anverso y reverso de tramos de cintas-unión de gancho y felpa que se adhieren entre si |

Normatividad aplicable

Para la adquisición de ropa hospitalaria desechable  del Instituto Mexicano del Seguro Social ejercicio 2017, el licitante deberá dar cumplimiento a las siguiente normatividad:

| Norma / Procedimiento | Nomenclatura / Clave | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Norma Mexicana Industria Textil – No tejidos – paquete mortaja - especificaciones | NMX-A-047-INNTEX-2013 | 2013 |
| Especificación Técnica: Industria Textil – productos utilizados en el Sector Salud - sujetador para adulto y sujetador para lactante, de tela no tejida, de polipropileno- especificaciones y métodos de prueba. | Especificaciones técnicas en el catálogo de compras IMSS. | 1999 |
| Norma Mexicana Ropa para bebé – Camiseta cruzada para bebe 100% algodón – Especificaciones | NMX-A-120/1 INNTEX-2012 | 2012 |
| Especificación Técnica que contiene las características de la canastilla para bebé (especificación técnica IMSS) | Especificaciones técnicas en el catálogo de compras IMSS. | 1981 |
| Norma Oficial Mexicana Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir y sus accesorios. | NOM-004-SCFI-2006 | 2006 |

Especificaciones Técnicas

El presente documento describe las especificaciones técnicas de 12 conceptos para la compra de ropa hospitalaria desechable contenida en 6 partidas.

- Partidas 1, 2 y 3

| No DE PARTIDA | CONCEPTO | TALLA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paquete de Mortaja | Chica |
| 2 | Paquete de Mortaja | Mediana |
| 3 | Paquete de Mortaja | Grande |

Tela

- Especificación de la tela de confección de polipropileno color “blanco “para el camisón, sujetador para barbilla, sujetador para manos y sujetador para tobillos del paquete mortaja.

Opción I.-

| - Polipropileno 100% | - Color blanco parcialmente impregnada | - Grabado en al menos la superficie exterior. |
| --- | --- | --- |

Opción II.-

| - Polipropileno 100% | - Color blanco totalmente impregnada | - Grabado en al menos la superficie exterior. |
| --- | --- | --- |

- Documento normativo específico que contiene las características de la tela polipropileno blanca, NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria Textil – No Tejidos – Paquete Mortaja– Especificaciones.

- Para identificar la calidad de la tela de confección polipropileno blanco 100% para las partidas 1, 2 y 3, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de Informes de Resultados  expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

- El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a seis meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las  partidas, claves, lote, color de la tela y marca que respalda

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- Cada una de las hojas deberán contener sello, membrete del laboratorio

- Nombre y firma de la persona que valido los informes

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe los resultados de todos los ensayos

- Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la tabla 7 de la norma NMX-A-043-INNTEX-2013.

En virtud de lo señalado en la tabla 7 de la NMX-A-047-INNTEX-2013, los licitantes deberán presentar los informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, que cumplan con las siguientes especificaciones:

| ENSAYO | ESPECIFICACIÓN | NORMA APLICADA O MÉTODO DE PRUEBA |
| --- | --- | --- |
| Color de la tela | Blanco | Deberá cumplir con lo establecido en la tabla 7 de la NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria Textil-No tejidos-Paquete mortaja- Especificaciones. |
| Características del tipo de tela OPCIÓN 1 | Polipropileno con grabado en al menos una de las superficies (superficie exterior) sin impregnar | Deberá cumplir con lo establecido en la tabla7 de la norma NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria Textil-No tejidos-Paquete mortaja- Especificaciones |
| Características del tipo de tela OPCIÓN 2 | Polipropileno con grabado en al menos una de las superficies (superficie exterior) parcialmente o totalmente impregnada | Deberá cumplir con lo establecido en la tabla 7 de la norma NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria Textil-No tejidos-Paquete mortaja- Especificaciones |
| Contenido de fibra | 100 % polipropileno | NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 Industria textil - Análisis químico cuantitativo - Parte 1 - Principios generales de ensayo. |
| Masa de la tela para el camisón, sujetador para barbilla, sujetador para manos y sujetador para tobillos, g/m2 | 33 mínimo | NMX-A-301/1-INNTEX-2009 Industria textil – No tejidos – Parte 1 – Determinación de la masa por unidad de área – Método de prueba. |
| Resistencia a la tracción | Sentido longitudinal 70 N mínimo Sentido trasversal 30 N mínimo | NMX-A-9073/3-INNTEX-2012 Industria textil – No tejidos – Parte 3 – Determinación de la resistencia a la tracción y alargamiento – Método de prueba. |
| Elongación de la tela | Sentido longitudinal: 30 N mínimo Sentido transversal: 25 N mínimo | NMX-A-9073/3-INNTEX-2012 Industria textil – No tejidos – Parte 3 – Determinación de la resistencia a la tracción y alargamiento – Método de prueba. |

- Partidas 1, 2 y 3

| No DE PARTIDA | CONCEPTO | TALLA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paquete de Mortaja | Chica |
| 2 | Paquete de Mortaja | Mediana |
| 3 | Paquete de Mortaja | Grande |

Tela

- Especificación de la tela de confección de polipropileno color “gris, azul o café” para la bolsa del paquete mortaja:

| - Polipropileno 100% | - Color gris, azul o café |
| --- | --- |
| - Grabado en al menos una de las superficies (exterior). | - Impermeable (laminada) |

- Documento normativo específico que contiene las características de la tela polipropileno color gris, azul o café, NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria Textil – No Tejidos – Paquete Mortaja – Especificaciones.

- Para identificar la calidad de la tela de confección polipropileno gris, azul o café 100% para las partidas 1, 2 y 3, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de Informes de Resultados  expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

- El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a seis meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las  partidas, claves, lote, color de la tela y marca que respalda

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- Cada una de las hojas deberán contener sello, membrete del laboratorio

- Nombre y firma de la persona que valido los informes

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe los resultados de todos los ensayos.

- Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la tabla 7 de la norma NMX-A-043-INNTEX-2013.

En virtud de lo señalado en la tabla 7 de  la NMX-A-047-INNTEX-2013, los licitantes deberán presentar los  informes de resultados  emitidos por un  laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Método de ensayo |
| --- | --- | --- |
| Color de la tela | Gris, azul o café | Deberá cumplir con lo establecido en la tabla 7 de la norma NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria Textil-No tejidos-Paquete mortaja- Especificaciones |
| Características del tipo de tela | Tela de polipropileno impermeable (laminada). Con grabado en al menos una de las superficies (superior exterior) | Deberá cumplir con lo establecido en la tabla 7 de la norma NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria Textil-No tejidos-Paquete mortaja- Especificaciones |
| Contenido de fibra | 100 % polipropileno | NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 Industria textil - Análisis químico cuantitativo - Parte 1 - Principios generales de ensayo. |
| Masa total de la tela para la bolsa (polipropileno y película de polipropileno), g/m2 | 92 g/m2 mínimo | NMX-A-301/1-INNTEX-2009 Industria textil – No tejidos – Parte 1 – Determinación de la masa por unidad de área – Método de prueba. |
| Resistencia a la tracción | Sentido longitudinal: 150 N mínimo Sentido transversal:100 N mínimo | NMX-A-9073/3-INNTEX-2012 Industria textil – No tejidos – Parte 3 – Determinación de la resistencia a la tracción y alargamiento – Método de prueba. |

- Partida 1

Paquete de Mortaja Talla Chica

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela | Documento normativo de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.075.0012.03.01 | Paquete mortaja tamaño chico de material desechable compuesto de: camisón: corte semilínea "a", largo cruzado por la espalda, escote redondo, con o sin bies, delantero y espalda de una pieza, cierra en el lado derecho de la espalda, con un par de cintas de amarre abajo del escote y otro par a la mitad de la espalda (de la misma tela del camisón, sobrepuestas y pegadas por termo fusión o cosidas). Bolsa: de forma rectangular, con cierre de plástico, que no permita fugas de líquidos (bolsa, cierre, en las orillas de los lados, en las esquinas de la bolsa o en las uniones) (las uniones deben ser tales que resistan el peso y las diferentes tensiones a que se someta la bolsa, originadas durante la manipulación y uso de la misma). Sujetadores: para barbilla: cinta larga con ovalo al centro. para manos y para tobillos: par de cintas largas. | NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria Textil – No Tejidos–Paquete Mortaja –Especificaciones | NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria Textil – No Tejidos – Paquete Mortaja – Especificaciones | 1.- Opción 1: para la tela color blanco para camisón y sujetadores del paquete mortaja, polipropileno 100% con grabado en al menos la superficie exterior. 2.- Opción 2: para la tela color blanco para camisón y sujetadores del paquete mortaja, tela no tejida, parcial o totalmente impregnada. 3.- El color de la tela para la bolsa puede ser azul, café o gris por la parte externa. 4.- Opción 1 para las uniones de la bolsa y camisón: las uniones pueden ser cosidas 5.- Opción 2 para las uniones de la bolsa y camisón: las uniones pueden ser termoselladas 6.- El bies en la orilla del camisón será opcional 7.- En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditados ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe de cumplir con las especificaciones de la tabla 1 de la NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria Textil - No Tejido - Paquete Mortaja - Especificaciones | Verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección del numeral 4.1 de la NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria Textil-No Tejido- Paquete Mortaja-Especificaciones |  |
| Costuras | Debe de cumplir con las costuras de la tabla 2 y 4 de la NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria Textil-No Tejido- Paquete Mortaja-Especificaciones |  |
| Termosellado | Debe de cumplir con termosellado de la tabla 3 y 5 de la NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria Textil-No Tejido- Paquete Mortaja-Especificaciones |  |
| Fuga de líquidos (este método se aplicara al producto terminado) | Debe cumplir con el método de ensayos de fuga de líquidos del numeral 5 tabla 7 cantidad de solución por tallas (talla chica 250 ml ) de la NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria Textil-No Tejido- Paquete Mortaja-Especificaciones |  |

  - Del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

  - Figuras descriptivas para la partida 1

| BOLSA SIN UNIONES EN LOS LADOS |  | BOLSA CON UNIONES EN LOS LADOS |
| --- | --- | --- |

Sujetadores para manos

- Partida 2

Paquete de Mortaja Talla Mediana

- Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela | Documento normativo de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.075.0020.03.01 | Paquete mortaja tamaño mediana de material desechable compuesto de: camisón: corte semilínea "a", largo cruzado por la espalda, escote redondo, con o sin bies, delantero y espalda de una pieza, cierra en el lado derecho de la espalda, con un par de cintas de amarre abajo del escote y otro par a la mitad de la espalda (de la misma tela del camisón, sobrepuestas y pegadas por termo fusión o cosidas). Bolsa: de forma rectangular, con cierre de plástico, que no permita fugas de líquidos (bolsa, cierre, en las orillas de los lados, en las esquinas de la bolsa o en las uniones) - (las uniones deben ser tales que resistan el peso y las diferentes tensiones a que se someta la bolsa, originadas durante la manipulación y uso de la misma). Sujetadores: para barbilla: cinta larga con ovalo al centro. Para manos y para tobillos: par de cintas largas. | NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria textil – no tejidos – paquete mortaja – especificaciones | NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria textil – no tejidos – paquete mortaja – especificaciones | 1.- Opción 1: para la tela color blanco para camisón y sujetadores del paquete mortaja, polipropileno 100% con grabado en al menos la superficie exterior. 2.- Opción 2: para la tela color blanco para camisón y sujetadores del paquete mortaja, tela no tejida, parcial o totalmente impregnada. 3.- El color de la tela para la bolsa puede ser azul, café o gris por la parte externa. 4.- Opción 1 para las uniones de la bolsa y camisón: las uniones pueden ser cosidas 5.- Opción 2 para las uniones de la bolsa y camisón: las uniones pueden ser termoselladas 6.- El bies en la orilla del camisón será opcional 7.- En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditados ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

- Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe de cumplir con las especificaciones de la tabla 1 de la NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria textil-no tejido- paquete mortaja-especificaciones | Verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección del numeral 4.1 de la NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria textil-no tejido- paquete mortaja-especificaciones |  |
| Costuras | Debe de cumplir con las costuras de la tabla 2 y 4 de la NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria textil-no tejido- paquete mortaja-especificaciones |  |
| Termosellado | Debe de cumplir con termosellado de la tabla 3 y 5 de la NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria textil-no tejido- paquete mortaja-especificaciones |  |
| Fuga de líquidos (este método se aplicara al producto terminado) | Debe cumplir con el método de ensayos de fuga de líquidos del numeral 5 tabla 7 cantidad de solución por tallas (talla mediana 350 ml ) de la NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria Textil-No Tejido- Paquete Mortaja-Especificaciones |  |

2.3 	Del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

2.4 	Figuras descriptivas para la partida 2

| BOLSA SIN UNIONES EN LOS LADOS |  | BOLSA CON UNIONES EN LOS LADOS |
| --- | --- | --- |

Sujetadores para manos

- Partida 3

Paquete de Mortaja Talla Grande

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela | Documento normativo de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.075.0038.03.01 | Paquete mortaja tamaño grande de material desechable compuesto de: camisón: corte semilínea "a", largo cruzado por la espalda, escote redondo, con o sin bies, delantero y espalda de una pieza, cierra en el lado derecho de la espalda, con un par de cintas de amarre abajo del escote y otro par a la mitad de la espalda (de la misma tela del camisón, sobrepuestas y pegadas por termo fusión o cosidas). Bolsa: de forma rectangular, con cierre de plástico, que no permita fugas de líquidos (bolsa, cierre, en las orillas de los lados, en las esquinas de la bolsa o en las uniones) - (las uniones deben ser tales que resistan el peso y las diferentes tensiones a que se someta la bolsa, originadas durante la manipulación y uso de la misma). Sujetadores: para barbilla: cinta larga con ovalo al centro. para manos y para tobillos: par de cintas largas. | NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria textil – no tejidos – paquete mortaja – especificaciones | NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria textil – no tejidos – paquete mortaja – especificaciones | 1.- Opción 1: para la tela color blanco para camisón y sujetadores del paquete mortaja, polipropileno 100% con grabado en al menos la superficie exterior. 2.- Opción 2: para la tela color blanco para camisón y sujetadores del paquete mortaja, tela no tejida, parcial o totalmente impregnada. 3.- El color de la tela para la bolsa puede ser azul, café o gris por la parte externa. 4.- Opción 1 para las uniones de la bolsa y camisón: las uniones pueden ser cosidas 5.- Opción 2 para las uniones de la bolsa y camisón: las uniones pueden ser termoselladas 6.- El bies en la orilla del camisón será opcional 7.- En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditados ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

  - De las dimensiones y confección de la prenda

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe de cumplir con las especificaciones de la tabla 1 de la NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria textil-no tejido- paquete mortaja-especificaciones | Verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Confección | Debe cumplir con las indicaciones de corte y confección del numeral 4.1 de la NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria textil-no tejido- paquete mortaja-especificaciones |  |
| Costuras | Debe de cumplir con las costuras de la tabla 2 y 4 de la NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria textil-no tejido- paquete mortaja-especificaciones |  |
| Termosellado | Debe de cumplir con termosellado de la tabla 3 y 5 de la NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria textil-no tejido- paquete mortaja-especificaciones |  |
| Fuga de líquidos (este método se aplicara al producto terminado) | Debe cumplir con el método de ensayos de fuga de líquidos del numeral 5 tabla 7 cantidad de solución por tallas (talla grande 350 ml ) de la NMX-A-047-INNTEX-2013 Industria Textil-No Tejido- Paquete Mortaja-Especificaciones |  |

  - Del etiquetado del producto

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

3.4 Figuras descriptivas para la partida 3.

| BOLSA SIN UNIONES EN LOS LADOS |  | BOLSA CON UNIONES EN LOS LADOS |
| --- | --- | --- |

Sujetadores para manos

- Partidas 4 y 5

| No DE PARTIDA | CONCEPTO | TALLA |
| --- | --- | --- |
| 4 | Sujetador para lactante | No aplica |
| 5 | Sujetador para adulto | No aplica |

Tela

- Especificación de la tela de confección de polipropileno color blanco para las partidas anteriores, señaladas en el numeral III:

- Cubierta en una cara con película de polipropileno.

- Grabado en al menos la superficie exterior

- Impermeable

- Documento normativo especificación técnica IMSS: industria textil- productos utilizados en el sector salud-sujetador para adulto y sujetador para lactante, de tela no tejida, de polipropileno- especificaciones y métodos de prueba.

- Para identificar la calidad de la tela de confección polipropileno para las partidas 4 y 5, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de Informes de Resultados  expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

- El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a seis meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las  partidas, claves, lote, color de la tela y marca que respalda

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- Cada una de las hojas deberán contener sello, membrete del laboratorio

- Nombre y firma de la persona que valido los informes

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe los resultados de todos los ensayos

- Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la especificación técnica IMSS: industria textil – productos utilizados en el sector salud – sujetador para adulto y sujetador para lactante

En virtud de lo señalado en la especificación técnica IMSS: industria textil – productos utilizados en el sector salud – sujetador para adulto y sujetador para lactante, Los licitantes deberán presentar los  informes de resultados  emitidos por un  laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| Masa por metro cuadrado (método 5 especímenes pequeños) | 70,0 g/m² mínimo | NMX-A-3801-INNTEX-2012 Industria textil-determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área |
| Tipo de tela | Polipropileno 100% | NMX-A-084-INNTEX-2015, Industria Textil – Fibras Textiles – Análisis Cualitativo – Cuantitativo – Para una Fibra 100% - Método de Prueba. |

4 Partida 4

Sujetador Para Lactante

Prenda

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela | Documento normativo de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.090.0047.00.01 | Sujetador para lactante. Diseño: artículo de forma rectangular de 25 cm mínimo de largo por 7 cm mínimo de ancho, dos tramos rectangulares de cinta de contacto de 8 cm mínimo de largo por 2.5 cm mínimo de ancho colocados en los extremos cortos y uno en cada superficie, dos cintas largas de doble capa de tela de 80 cm mínimo de largo por 2.9 cm mínimo de ancho, unidas al centro del rectángulo, con costura recta reforzada. Tela: no tejida de polipropileno, cubierta en una cara con película de polietileno de 70 g/m2 mínimo, termograbada, impermeable, opaca, desechable, color: blanco envase con un par de sujetadores. | Especificación técnica: industria textil- productos utilizados en el sector salud-sujetador para adulto y sujetador para lactante, de tela no tejida, de polipropileno- especificaciones y métodos de prueba. | Especificación técnica: industria textil- productos utilizados en el sector salud-sujetador para adulto y sujetador para lactante, de tela no tejida, de polipropileno- especificaciones y métodos de prueba. | 1.- En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditados ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |  |  | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño | Forma de rectángulo de una pieza de tela doblada (llamada banda base), con las orillas de los lados largos remetidas. Cosida con costura recta en la orilla del lado que tiene las orillas remetidas. Tiene anexos: - Un juego de cintas-unión de gancho y felpa que se adhiere entre sí. El gancho colocado en una superficie junto a una orilla corta y la felpa en la otra superficie, junto a la orilla del otro lado corto. Las cintas-unión de gancho y felpa deben estar cosidas en todo su contorno a la banda base, utilizando costura recta. - Un par de cintas largas para amarre unidas al centro de la banda base, con costura recta formando un cuadrado. Cada cinta para amarre, debe estar construida en tela doblada con las orillas de los lados largos remetidas. Cosida con costura recta en la orilla del lado que tiene las orillas remetidas. |  |  | Verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Dimensiones | Determinación | Tamaño | Tolerancia |  |
|  | A)Largo del rectángulo | 25 | ± 1,5 |  |
|  | B)Ancho del rectángulo | 7,0 | ± 1,0 |  |
|  | C)Longitud de la cinta unión, gancho felpa | 8,0 | mínimo |  |
|  | D)Ancho de la cinta unión gancho felpa | 2,5 | mínimo |  |
|  | E)Longitud de cada cinta para amarre | 80,0 | mínimo |  |
|  | F)Ancho de cada cinta para amarre | 2,9 | mínimo |  |
|  | Colocación de las cintas para amarre | Como se indica en la figura 6.4, unidas en el centro de la banda base |  |  |
| Costuras | Costuras de las cintas para amarre | Deben estar unidas al centro de la banda base, con costura recta formando un cuadrado |  |  |
|  | Costuras de la cinta-unión gancho felpa | Cada cinta (gancho o felpa), unida a una de las superficies de la banda base, cosida en todo su contorno utilizado costura recta. |  |  |
|  | Ancho de las costuras, mm | 2,0 a 5,0 |  |  |
|  | Tipo de costura | Para todas las uniones de las piezas, debe ser costura recta, 5 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, bien rematada. |  |  |

  - Especificaciones para etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

  - Figura descriptiva para la partida 4

- Partida 5

Sujetador Para Adulto

Prenda

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela | Documento normativo de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 220.090.0054.01.01 | Sujetador para adulto diseño: artículo de forma rectangular de 34 cm mínimo de largo por 9 cm mínimo de ancho dos tramos rectangulares de cinta de contacto de 9 cm mínimo de largo por 2.5 cm mínimo de ancho colocados en los extremos cortos y uno en cada superficie dos cintas largas de doble capa de tela de 119 cm mínimo de largo por 3.4 cm mínimo de ancho unidas al centro del rectángulo, con costura recta re-forzada tela: no tejida de polipropileno, cubierta en una cara con película de polietileno, de 70 g/m2 mínimo, termograbada, impermeable, opaca, desechable, color: blanco. Envase con un par de sujetadores. | Especificación técnica: industria textil- productos utilizados en el sector salud-sujetador para adulto y sujetador para lactante, de tela no tejida, de polipropileno- especificaciones y métodos de prueba. | Especificación técnica: industria textil- productos utilizados en el sector salud-sujetador para adulto y sujetador para lactante, de tela no tejida, de polipropileno- especificaciones y métodos de prueba. | 1.- En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditados ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

  - Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |  |  | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño | Forma de rectángulo de una pieza de tela doblada (llamada banda base), con las orillas de los lados largos remetidas. Cosida con costura recta en la orilla del lado que tiene las orillas remetidas. Tiene anexos: - Un juego de cintas-unión de gancho y felpa que se adhiere entre sí. El gancho colocado en una superficie junto a una orilla corta y la felpa en la otra superficie, junto a la orilla del otro lado cortó. Las cintas-unión de gancho y felpa deben estar cosidas en todo su contorno a la banda base, utilizando costura recta. - Un par de cintas largas para amarre unidas al centro de la banda base, con costura recta formando un cuadrado - Cada cinta para amarre, debe estar construida en tela doblada con las orillas de los lados largos remetidas. Cosida con costura recta en la orilla del lado que tiene las orillas remetidas. |  |  | Verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Dimensiones | Determinación | Tamaño | Tolerancia |  |
|  | A)Largo del rectángulo | 34,0 | ± 1,5 |  |
|  | B)Ancho del rectángulo | 9,0 | ± 1,0 |  |
|  | C)Longitud de la cinta unión, gancho felpa | 9,0 | mínimo |  |
|  | D)Ancho de la cinta unión gancho felpa | 2,5 | mínimo |  |
|  | E)Longitud de cada cinta para amarre | 119,0 | mínimo |  |
|  | F)Ancho de cada cinta para amarre | 3,4 | mínimo |  |
|  | Colocación de las cintas para amarre | Como se indica en la figura 6.4, unidas en el centro de la banda base |  |  |
| Costuras | Costuras de las cintas para amarre | Deben estar unidas al centro de la banda base, con costura recta formando un cuadrado |  |  |
|  | Costuras de la cinta-unión gancho felpa | Cada cinta (gancho o felpa), unida a una de las superficies de la banda base, cosida en todo su contorno utilizado costura recta. |  |  |
|  | Ancho de las costuras, mm | 2,0 a 5,0 |  |  |
|  | Tipo de costura | Para todas las uniones de las piezas, debe ser costura recta, 5 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, bien rematada. |  |  |

  - Especificaciones para etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble, los datos del producto, de conformidad con la norma oficial mexicana NOM-004-SCFI Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.

  - Figura descriptiva para las partidas 5

- Partida 6

Canastilla Para Bebé

  - Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Clave | Descripción del producto | Documento normativo de la tela | Documento normativo de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 240.215.0151.00.01 | Canastilla para bebe compuesta de: A. 3 camisetas tejido de punto 100% algodón. B. 2 mamelucos. Algodón y fibra sintética, felpa de rizo. C. 2 baberos algodón 100% afelpado. D. 8 pañales, manta de cielo (pañalina) 100%, algodón. E. 4 cubrepañales tejido de punto 100 % algodón. F. cobertor acrílico afelpado 100%. G. toalla para baño, algodón de fibra sintética, felpa de rizo. Color: A, B, C, D, E y G: blanco. C y F: amarillo, azul, blanco, rosa y verde, en tonos pastel. Talla para recién nacido. | NMX-A-120/1-INNTEX-2012 Industria del vestido – ropa para bebé – camiseta cruzada para bebe 100 % algodón – especificaciones NMX-A-035-INNTEX-2011 Industria del vestido – cobertores para uso hospitalario, cobertor para canastilla de bebe – especificaciones. Especificación técnica: canastilla para bebe | NMX-A-120/1-INNTEX-2012 Industria del vestido – ropa para bebé – camiseta cruzada para bebe 100 % algodón – especificaciones NMX-A-035-INNTEX-2011 Industria del vestido – cobertores para uso hospitalario, cobertor para canastilla de bebe – especificaciones. NMX-A-036-INNTEX-2009 Industria Del Vestido – Toalla Para Uso Hospitalario y Toalla para Baño de Canastilla para Bebe – Especificaciones Especificación técnica: canastilla para bebe | 1.- En virtud de que no hay laboratorio público o privado persona acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

- Partida 6, complemento de la canastilla 6a

Camiseta cruzada para bebé

Tela

  - Especificación de la tela de confección cárdigan algodón 100% para la prenda anterior, señalada en el numeral IV.

- Tela 100% algodón tejido de punto.

- Tipo cárdigan color blanco.

  - Documento normativo específico que contiene las características de la tela, NMX-A-120/1-INNTEX-2012Industria del vestido – ropa para bebé – camiseta cruzada para bebe 100% algodón – especificaciones.

  - Para identificar la calidad de la tela de confección cárdigan algodón 100% para la partida 6, concepto 6a, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de Informes de Resultados  expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

  - El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a seis meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las  partidas, claves, lote, color de la tela y marca que respalda

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- Cada una de las hojas deberán contener sello, membrete del laboratorio

- Nombre y firma de la persona que valido los informes

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe los resultados de todos los ensayos

  - Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la tabla 1 de la norma NMX-A-120/1-INNTEX-2012.

En virtud de lo señalado en el apéndice A, tabla 1 de la NMX-A-120/1-INNTEX-2012, Los licitantes deberán presentar los informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| % Contenido de fibra | Algodón 100% | NMX-A-084-INNTEX-2015, Industria Textil – Fibras Textiles – Análisis Cualitativo – Cuantitativo – Para una Fibra 100% - Método de Prueba |
| Ligamento | Interlock o cardigán |  |
| Masa por metro cuadrado (método 5 especímenes pequeños) | 160 g/m² mínimo | NMX-A-3801-INNTEX-2012 Industria textil-determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área |
| Densidad del tejido Columnas/cm Pasadas/cm | 14 mínimo 10 mínimo | NMX-A-134-INNTEX-2013 Industria textil-tejido de punto-métodos de prueba y tolerancias |
| Cambio dimensional Procedimiento de lavado 6 A Procedimiento de secado C (rejilla) | ±10,0% | NMX-A-5077-INNTEX-2015-Industria Textil-determinación del cambio dimensional en el lavado y secado. NMX-A-6330-INNTEX-2015 Industria Textil – procedimientos de lavado y secado domestico para los ensayos textiles. |
| Resistencia a la formación de frisas (pilling) Procedimiento de lavado 6 A Procedimiento de secado C (rejilla) Primer ciclo Segundo ciclo | 4,5 grado mínimo 4,0 grado mínimo | NMX-A-177-INNTEX-2005 Industria textil – determinación de la resistencia a la formación de frisas en tejidos de calada y de punto - método de prueba. NMX-A-6330-INNTEX-2015 Industria Textil – procedimientos de lavado y secado domestico para los ensayos textiles. |

6ª. Camiseta Cruzada Para Bebé

6a.1	Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Descripción de la prenda | Documento normativo de la tela | Documento normativo de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Camiseta, corte recto largo cruzado, delanteros y espalda de una pieza, en el delantero izquierdo lleva una abertura debajo de la sisa, que permite pasar la cinta de amarre, ambos delanteros con cintas de amarre (de la misma tela y color de la camiseta con bies de la misma en el contorno de la prenda) a la altura de la cintura, manga raglan de una pieza. Confeccionada en tela 100% algodón tejido de punto, tipo cárdigan color blanco. | NMX-A-120/1-INNTEX-2012 Industria del vestido – ropa para bebé – camiseta cruzada para bebe 100 % algodón - especificaciones | NMX-A-120/1-INNTEX-2012 Industria del vestido – ropa para bebé – camiseta cruzada para bebe 100 % algodón - especificaciones | 1.- Las dimensiones de la camiseta para recién nacido, corresponden a las establecidas en la tabla 1, talla de 6 a 9 meses de la norma NMX-A-120/1-INNTEX-2012 INDUSTRIA DEL VESTIDO – ROPA PARA BEBÉ – CAMISETA CRUZADA PARA BEBE 100 % ALGODÓN – ESPECIFICACIONES 2.- Opción 1 para puntadas interiores: Puntada recta de doble pespunte, clase 301 conforme a la ISO 4915. 10 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, con remate al principio y al final de 5 puntadas mínimo. 3.- Opción 2 para puntadas interiores. Puntada de sobrehilado a tres hilos (tipo Overlock), clase 505 conforme a la ISO 4915. 10 puntadas mínimo por cada 2,5 cm. 4.- Opción 1 para puntadas exteriores: Puntada recta doble pespunte, clase 301 conforme a la ISO 4915. 10 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, con remate al principio y al final de 5 puntadas 5.- Puntada de cadeneta con tres hilos (tipo collarete), clase 402 conforme a la ISO 4915. 10 puntadas (con cadeneta) mínimo por cada 2,5 cm con remate a base de puntada encimada con un mínimo de 1,5 cm, para los casos de terminado de la prenda. 6.- En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

6a.2	Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe de cumplir con las dimensiones de la talla de 6 a 9 meses a evaluar de la tabla 1 del numeral 5.2.1 de la norma NMX-A-120/1-INNTEX-2012 Industria del vestido-ropa para bebé-camiseta cruzada para bebe 100% algodón-especificaciones | Verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Confección | Debe cumplir con las especificaciones de confección de la tabla 2 numeral 5.3.1 de la norma NMX-A-120/1-INNTEX-2012 Industria del vestido-ropa para bebé-camiseta cruzada para bebe 100% algodón-especificaciones |  |
| Tipo de puntadas | Se debe de cumplir con la especificación de los tipos de puntadas de la tabla 3 numeral 5.3.2 de la norma NMX-A-120/1-INNTEX-2012 Industria del vestido-ropa para bebé-camiseta cruzada para bebe 100% algodón-especificaciones |  |

6a.3	Especificaciones para etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

- Partida 6, complemento de la canastilla 6b

Mameluco

Tela

- Especificación de la tela de confección de algodón y fibra sintética, felpa de rizo, en colores pastel para la prenda anterior, señalada en el numeral V.

- Tela algodón y fibra sintética.

- Felpa de rizo.

- Colores pastel (amarillo, azul, blanco, rosa o verde).

  - Documento normativo especificación técnica IMSS: que contiene las características de la canastilla para bebé.

  - Para identificar la calidad de la tela de confección algodón y fibra sintética, felpa de rizo para la partida 6, concepto 6b, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de Informes de Resultados  expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

  - El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a seis meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las  partidas, claves, lote, color de la tela y marca que respalda

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- Cada una de las hojas deberán contener sello, membrete del laboratorio

- Nombre y firma de la persona que valido los informes

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe los resultados de todos los ensayos

  - Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la especificación técnica IMSS: que contiene las características de la canastilla para bebé.

En virtud de lo señalado en la especificación técnica IMSS: que contiene las características de la canastilla para bebé, Los licitantes deberán presentar los informes de resultados  emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| % Contenido de fibra | 70% algodón mínimo 30% poliéster máximo | NMX-A-1833/1- INNTEX-2012 Fibras textiles-parte 1 análisis cuantitativo-método de prueba. NMX-A-1833/11-INNTEX-2012 Industria textil-análisis químico cuantitativo-parte 11 – mezclas de fibra de celulosa y poliéster (método usando ácido sulfúrico). |
| Masa por metro cuadrado (método 5 especímenes pequeños) | 240 g/m² mínimo | NMX-A-3801-INNTEX-2012 Industria textil-determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área. |

6b. Mameluco

6b.1	Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzados, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Descripción de la prenda | Documento normativo de la tela | Documento normativo de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Mameluco, cuello redondo, delantero de tres piezas, espalda de dos piezas, que cierra con tres botones y ojales, el tercero a la altura de la cintura, con dos botones, adicionales a los lados, el trasero del pantalón, de una pieza, con cobertura en los costados con resorte en la cintura de costado a costado y 3 ojales que se unen con la espalda, a la altura del tobillo lleva resorte, manga larga raglan de una pieza con puño, plantilla de una pieza, con forro interior, botones de policoncha de 1 cm de diámetro, cuello y puño de la misma tela del mameluco, en colores amarillo, azul, blanco, rosa y verde. Confeccionado en tela algodón y fibra sintética, felpa de rizo, colores pastel. | Especificación técnica: canastilla para bebe | Especificación técnica: canastilla para bebe | 1.- En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

6b.2	Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |  |  | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensiones | Determinación | medidas | tolerancia | Verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
|  | Altura cuello | 1.5 cm | ± 0,5 cm |  |
|  | Ancho pecho | 27,0 cm | ± 1,0 cm |  |
|  | Largo total | 56,0 cm | ± 1,0 cm |  |
|  | Largo espalda | 23,0 cm | ± 1,0 cm |  |
|  | Largo tiro | 25,0 cm | ± 1,0 cm |  |
|  | Largo manga | 22,0 cm | ± 1,0 cm |  |
|  | Largo cintura | 20,0 cm | ± 1,0 cm |  |
|  | Largo plantilla | 13,0 cm | ± 0,5 cm |  |
|  | Ancho plantilla | 9,0 cm | ± 0,5 cm |  |
|  | Abertura en los costados | 6,0 cm | ± 1,0 cm |  |
| Costuras (Puntadas) | Opción 1, puntada recta: 10 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, con remate al principio y al final de 5 puntadas Opción 2, Puntada de Overlock: 10 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, para las uniones de piezas, con o sin costuras de seguridad Opción 3, puntada de collarete: 10 puntadas mínimo con cadeneta por cada 2,5 cm con remate. |  |  |  |

6b.3	Especificaciones para etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

- Partida 6, complemento de la canastilla 6c

Babero

Tela

  - Especificación de la tela de confección de 100% algodón afelpado para la prenda anterior, señalada en el numeral VI.

| - 100% algodón afelpado. | - Colores pastel (amarillo, azul, blanco, rosa o verde). |
| --- | --- |

  - Documento normativo especificación técnica IMSS: que contiene las características de la canastilla para bebé.

  - Para identificar la calidad de la tela de confección 100% algodón afelpado para la partida 6, concepto 6c, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de Informes de Resultados  expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

  - El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a seis meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las  partidas, claves, lote, color de la tela y marca que respalda

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- Cada una de las hojas deberán contener sello, membrete del laboratorio

- Nombre y firma de la persona que valido los informes

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe los resultados de todos los ensayos

  - Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la especificación técnica IMSS: que contiene las características de la canastilla para bebé.

En virtud de lo señalado en la especificación técnica IMSS: que contiene las características de la canastilla para bebé, Los licitantes deberán presentar los informes de resultados  emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| % Contenido de fibra | 100% algodón | NMX-A-084-INNTEX-2015, Industria Textil – Fibras Textiles – Análisis Cualitativo – Cuantitativo – Para una Fibra 100% - Método de Prueba |
| Masa por metro cuadrado de la tela con látex (método 5 especímenes pequeños) | 340 g/m² mínimo | NMX-A-3801-INNTEX-2012 Industria textil-determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área |

6c. Babero

6c.1	Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Descripción de la prenda | Documento normativo de la tela | Documento normativo de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Babero de una pieza con bies, con cintas de amarre, una de las caras debe de tener látex y otra cara debe tener estampado con motivo infantil, el bies y la cinta de amarre deben ser 100% algodón del mismo color de la prenda, el bies debe colocarse en el perímetro interior y exterior. Confeccionado en 100% algodón afelpado, color amarillo, azul, blanco, rosa y verde en tonos pastel. | Especificación técnica: canastilla para bebe | Especificación técnica: canastilla para bebe | 1.- En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

6c.2	Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |  |  | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensiones | Determinación | medidas | tolerancia | Verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
|  | Perímetro exterior | 68,0 cm | ± 1,0 cm |  |
|  | Perímetro interior | 28,0 cm | ± 1,0 cm |  |
|  | Ancho | 20,0 cm | ± 1,0 cm |  |
|  | Altura | 14,0 cm | ± 1,0 cm |  |
|  | Largo cinta de amarre | 25,0 cm | ± 1,0 cm |  |
|  | Ancho cinta de amarre | 1,5 cm | ± 0,5 cm |  |
| Costuras (Puntadas) | Opción 1, puntada recta: 10 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, con remate al principio y al final de 5 puntadas Opción 2, Puntada de Overlock: 10 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, para las uniones de piezas, con o sin costuras de seguridad Opción 3, puntada de collarete: 10 puntadas mínimo con cadeneta por cada 2,5 cm con remate. |  |  |  |

6c.3	Especificaciones para etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

- Partida 6, complemento de la canastilla 6d

Pañal

Tela

  - Especificación de la tela de confección de 100% algodón, manta de cielo de doble tejido (pañalina) para la prenda anterior, señalada en el numeral VII.

| - Algodón 100% manta de cielo. | - Color blanco. |
| --- | --- |

  - Documento normativo especificación técnica IMSS: que contiene las características de la canastilla para bebé.

  - Para identificar la calidad de la tela de confección 100% algodón manta de cielo para la partida 6, concepto 6d, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de Informes de Resultados  expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

  - El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a seis meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las  partidas, claves, lote, color de la tela y marca que respalda

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- Cada una de las hojas deberán contener sello, membrete del laboratorio

- Nombre y firma de la persona que valido los informes

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe los resultados de todos los ensayos

  - Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la especificación técnica IMSS: que contiene las características de la canastilla para bebé.

En virtud de lo señalado en la especificación técnica IMSS: que contiene las características de la canastilla para bebé, los licitantes deberán presentar los  informes de resultados  emitidos por un  laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| % Contenido de fibra | 100% algodón | NMX-A-084-INNTEX-2015, Industria Textil – Fibras Textiles – Análisis Cualitativo – Cuantitativo – Para una Fibra 100% - Método de Prueba |
| Masa por metro cuadrado (método 5 especímenes pequeños) | 57 g/m² mínimo | NMX-A-3801-INNTEX-2012 Industria textil-determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área |

6d. Pañal

6d.1	Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Descripción de la prenda | Documento normativo de la tela | Documento normativo de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Pañal de una pieza, de forma rectangular y esquinas redondeadas, con costura Overlock excepto en la orilla de la tela. Confeccionado en tela algodón 100% manta de cielo de doble tejido en color blanco. | Especificación técnica: canastilla para bebe | Especificación técnica: canastilla para bebe | 1.- En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

6d.2	Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiones | Determinación | medidas | tolerancia |
|  | Largo | 70,0 cm | ± 1,0 cm |
|  | Ancho | 60,0 cm | ± 1,0 cm |
| Costuras (Puntadas) | Opción 1, puntada recta: 10 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, con remate al principio y al final de 5 puntadas Opción 2, Puntada de Overlock: 10 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, para las uniones de piezas, con o sin costuras de seguridad Opción 3, puntada de collarete: 10 puntadas mínimo con cadeneta por cada 2,5 cm con remate. |  |  |

6d.3	Especificaciones para etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

- Partida 6, complemento de la canastilla 6e

Cubrepañal

Tela

  - Especificación de la tela de confección de 100% algodón en tejido de punto tipo cárdigan para la prenda anterior, señalada en el numeral VIII:

| - Algodón 100%. | - Tejido de punto | - Color blanco. |
| --- | --- | --- |

  - Documento normativo especificación técnica IMSS: que contiene las características de la canastilla para bebé.

  - Para identificar la calidad de la tela de confección 100% algodón en tejido de punto tipo cardigán para la partida 6, concepto 6e, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de Informes de Resultados  expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

  - El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a seis meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las  partidas, claves, lote, color de la tela y marca que respalda

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- Cada una de las hojas deberán contener sello, membrete del laboratorio

- Nombre y firma de la persona que valido los informes

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe los resultados de todos los ensayos

  - Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la especificación técnica IMSS: que contiene las características de la canastilla para bebé.

En virtud de lo señalado en la especificación técnica IMSS: que contiene las características de la canastilla para bebé, los licitantes deberán presentar los informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, que cumplan con las siguientes especificaciones.

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| % Contenido de fibra | Algodón 100% | NMX-A-084-INNTEX-2015, Industria Textil – Fibras Textiles – Análisis Cualitativo – Cuantitativo – Para una Fibra 100% - Método de Prueba |
| Masa por metro cuadrado (método 5 especímenes pequeños) | 160 g/m² mínimo | NMX-A-3801-INNTEX-2012 Industria textil-determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área. |

6e. Cubrepañal

6e.1	Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Descripción de la prenda | Documento normativo de la tela | Documento normativo de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Cubrepañal de una pieza con refuerzo en la parte media, con bies en el contorno de la prenda y cintas de amarre en la parte ancha (cintas de amarre, refuerzo interior y bies de la misma tela del pañal). Confeccionado en tela 100 % algodón tejido de punto, tipo cárdigan color blanco. | Especificación técnica: canastilla para bebe | Especificación técnica: canastilla para bebe | 1.- En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditados ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

6e.2	Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación |  |  | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensiones | Determinación | medidas | tolerancia | Verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
|  | Largo total | 45,0 cm | ± 1,0 cm |  |
|  | Ancho parte superior | 36,0 cm | ± 1,0 cm |  |
|  | Ancho parte media | 14,0 cm | ± 1,0 cm |  |
|  | Ancho parte inferior | 30,0 cm | ± 1,0 cm |  |
|  | Largo cinta de amarre | 34,0 cm | ± 1,0 cm |  |
|  | Ancho cintas de amarre | 1,0 cm | ± 0,3 cm |  |
| Costuras (Puntadas) | Opción 1, puntada recta: 10 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, con remate al principio y al final de 5 puntadas Opción 2, Puntada de Overlock: 10 puntadas mínimo por cada 2,5 cm, para las uniones de piezas, con o sin costuras de seguridad Opción 3, puntada de collarete: 10 puntadas mínimo con cadeneta por cada 2,5 cm con remate. |  |  |  |

6e.3	Especificaciones para etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

- Partida 6, complemento de la canastilla 6f

Cobertor

Tela

  - Especificación de la tela de confección de 100% acrílico para la prenda anterior, señalada en el numeral IX:

| - Acrílico 100%. | - Color amarillo, azul, blanco, rosa y verde en tonos pastel. |
| --- | --- |

  - Documento normativo NMX-A-035-INNTEX-2011 Industria del vestido – cobertores para uso hospitalario, cobertor para canastilla de bebe – especificaciones.

  - Para identificar la calidad de la tela de confección acrílico 100% para la partida 6, concepto 6f, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de Informes de Resultados  expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

  - El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a seis meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las  partidas, claves, lote, color de la tela y marca que respalda

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- Cada una de las hojas deberán contener sello, membrete del laboratorio

- Nombre y firma de la persona que valido los informes

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe los resultados de todos los ensayos

  - Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la tabla A5 de la norma NMX-A-035-INNTEX-2011.

En virtud de lo señalado en la tabla A5 de la NMX-A-035-INNTEX-2011, los licitantes deberán presentar los informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| % Contenido de fibra | 100 % acrílico | NMX-A-084-INNTEX-2015, Industria Textil – Fibras Textiles – Análisis Cualitativo – Cuantitativo – Para una Fibra 100% - Método de Prueba |
| Masa por metro cuadrado | 190 g/m2 mínimo | NMX-A-3801-INNTEX-2012Industria textil-determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área |
| Tipo de ligamento | SARGA O TAFETÁN |  |
| Fuerza máxima de tracción, método agarre | Urdimbre: 200 N Mínimo Trama: 150 N Mínimo | NMX-A-059/2-INNTEX-2008 Industria textil – propiedades de los tejido frente a la tracción- parte 2- determinación de la fuerza máxima por el método de agarre – método grab |
| Cambio dimensional | Urdimbre: ± 3% Trama: ± 3% | NMX-A-5077-INNTEX-2015-Industria Textil-determinación del cambio dimensional en el lavado y secado. NMX-A-6330-INNTEX-2015 Industria Textil – procedimientos de lavado y secado domestico para los ensayos textiles. |
| Solidez del color al lavado en húmedo, procedimiento A1S Procedimiento de lavado D3M (70°C , 50 ml,0,015% de cloro activo,45 mín,100 balines y pH 10,5 ± 0,1). | Cambio de color 4 mínimo Transferencia mínimo Acetato 4 Algodón 4 Poliamida 4 Poliéster 4 Acrílico 4 Lana 4 | NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 Industria Textil – Método de Ensayo de Solidez del Color – Parte C06 – Solidez al Lavado Doméstico y Comercial (cancela la NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Solidez de color al sudor ácido y alcalino | Cambio de color 4 mínimo Transferencia mínimo Acetato 4 Algodón 4 Poliamida 4 Poliéster 4 Acrílico 4 Lana 4 | NMX-A-065-INNTEX-2005 Industria textil – determinación de la solidez del color al sudor – método de prueba. |
| Solidez del color al frote húmedo | Cambio de color 4 mínimo Transferencia de color 4 mínimo | NMX-A-073-INNTEX-2005 Industria textil-solidez del color-determinación de la solidez del color al frote-método de prueba. |
| Resistencia al rasgado | Urdimbre: 45,0 N mínimo Trama: 29,0 N mínimo | NMX-A-109-INNTEX-2005 Industria textil-tejidos de calada-determinación de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre –método de prueba |

6f. Cobertor

6f.1   Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Descripción de la prenda | Documento normativo de la tela | Documento normativo de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertor en forma rectangular elaborado de una pieza de tela, dobladillo perimetral, con costura Overlock y costura de seguridad, afelpado por ambas caras. Esquinas rectas o ligeramente redondeadas. Confeccionado en tela acrílico 100%. | NMX-A-035-INNTEX-2011 Industria del vestido – cobertores para uso hospitalario, cobertor para canastilla de bebe – especificaciones. | NMX-A-035-INNTEX-2011 Industria del vestido – cobertores para uso hospitalario, cobertor para canastilla de bebe – especificaciones. | 1.- En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditados ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

6f.2 	Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar  informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a  6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones a evaluar de la tabla 4 de la NMX-A-035-INNTEX-2011 Industria Del Vestido –Cobertores Para Uso Hospitalario, Cobertor Para Canastilla De Bebe–Especificaciones | Verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Costuras | Debe de cumplir con las costuras de la tabla 5 de la NMX-A-035-INNTEX-2011 Industria Del Vestido –Cobertores Para Uso Hospitalario, Cobertor Para Canastilla De Bebe–Especificaciones |  |

6f.3	Especificaciones para etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.

- Partida 6, Complemento de la Canastilla 6g

Toalla

Tela

  - Especificación de la tela de confección de algodón y fibra sintética, felpa de rizo, color blanco, para la prenda anterior, señalada en el numeral X.

| - Tela algodón y fibra sintética. | - Felpa de rizo. | - Color blanco. |
| --- | --- | --- |

  - Documento normativo especificación técnica IMSS: que contiene las características de la canastilla para bebé.

  - Para identificar la calidad de la tela de confección algodón y fibra sintética, felpa de rizo para la partida 6, concepto 6g, los licitantes deberán presentar sus propuestas acompañadas de Informes de Resultados  expedidos ante un laboratorio público o privado acreditado por la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, en los que se informen los resultados de los ensayos realizados a la tela y se aprecien el cumplimiento de las características, especificaciones, parámetros y demás requisitos establecidas en dicha convocatoria, así como en el presente Anexo.

  - El informe de resultados expedido por el laboratorio acreditado ante la EMA, debe contener:

- Muestra testigo de la tela evaluada

- Fecha de expedición no mayor a seis meses previos contados a partir de la fecha de presentación y apertura de propuestas.

- Referenciado con cada una de las  partidas, claves, lote, color de la tela y marca que respalda

- Número de acreditación del laboratorio, asignado por la EMA

- Cada una de las hojas deberán contener sello, membrete del laboratorio

- Nombre y firma de la persona que valido los informes

- Las pruebas de color (pantone) de la tela no serán exigibles, pero los colores presentados al laboratorio, deberán corresponder a lo solicitado en el cuadro básico institucional.

- En un solo informe los resultados de todos los ensayos

  - Los informes de resultados mencionados derivados de los ensayos de laboratorio, que presenten los licitantes deberán apegarse a la especificación técnica IMSS: que contiene las características de la canastilla para bebé.

En virtud de lo señalado en la especificación técnica IMSS: que contiene las características de la canastilla para bebé, los licitantes deberán presentar los informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido, los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones, que cumplan con las siguientes especificaciones:

| Ensayo | Especificación | Norma aplicada o método de prueba |
| --- | --- | --- |
| % Contenido de fibra | 70% algodón mínimo 30% poliéster máximo | NMX-A-1833/1-INNTEX-2012 Fibras textiles-parte 1 análisis cuantitativo-método de prueba NMX-A-1833/11-INNTEX-2012 Industria textil-análisis químico cuantitativo-parte 11 – mezclas de fibra de celulosa y poliéster (método usando ácido sulfúrico) |
| Masa por metro cuadrado (método 5 especímenes pequeños) | 240 g/m² mínimo | NMX-A-3801-INNTEX-2012 Industria textil-determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área |

6g. Toalla

6g.1	Clave de identificación del bien en el cuadro básico Institucional de productos textiles y calzado, descripción del producto, documentos normativos y observaciones.

| Descripción de la prenda | Documento normativo de la tela | Documento normativo de la prenda | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Toalla para baño, de forma cuadrada y esquinas redondeadas, en una de las esquinas debe de tener una pieza de la misma tela de la toalla en forma rectangular. Confeccionada en fibra sintética felpa de rizo de color azul cielo o rosa y bies en el contorno de la toalla de la misma tela de la toalla en color blanco. | Especificación técnica: canastilla para bebe | NMX-A-036-INNTEX-2009 Industria Del Vestido – Toalla Para Uso Hospitalario Y Toalla Para Baño De Canastilla Para Bebe – Especificaciones | 1.- En virtud de que no hay laboratorio público o privado acreditado ante la EMA para determinar el título y composición de hilo de las prendas, no se evaluarán dichos conceptos a la muestra que entregue el Licitante. |

6g.2	Especificaciones de las dimensiones y confección de la prenda.

Los licitantes deberán presentar informes de resultados emitidos por un laboratorio público o privado acreditado ante la EMA en el área textil y del vestido los cuales deben tener una fecha de emisión no mayor a 6 meses previos a la publicación del acto de apertura y presentación de proposiciones.

| Ensayo | Especificación | Norma o método de prueba que aplica |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | Debe cumplir con las dimensiones a evaluar de la tabla 3 de la norma NMX-A-036-INNTEX-2009 Industria Del Vestido –Toalla Para Uso Hospitalario, Y Toalla Para Baño De Canastilla Para Bebe–Especificaciones | Verificación de dimensiones y confección de las prendas conforme a alguno de los métodos acreditados por la EMA |
| Confección | Debe cumplir con las indicaciones de confección del numeral 4.3 de la NMX-A-036-INNTEX-2009 Industria Del Vestido –Toalla Para Uso Hospitalario, Y Toalla Para Baño De Canastilla Para Bebe–Especificaciones. |  |
| Costuras | Debe cumplir con los tipos de costuras de la tabla 4 de la norma NMX-A-036-INNTEX-2009 Industria Del Vestido –Toalla Para Uso Hospitalario, Y Toalla Para Baño De Canastilla Para Bebe–Especificaciones. |  |

6g.3	Especificaciones para etiquetado del producto.

Las etiquetas deben contener impreso en forma legible e indeleble los datos del producto, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana “NOM-004-SCFI Información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa”.